Отчёт
о выполненных работах по заключительному этапу № 5 
по Соглашению № 14.577.21.0019 с Минобрнауки России о предоставлении субсидии

по теме «Разработка технологии управления микроструктурой натуральных материалов легкой промышленности для отраслей экономики Российской Федерации (энергетического, строительного, нефтехимического и оборонно-промышленного комплекса)»

В прикладном научном исследовании (проекте)  на заключительном  этапе поставлена цель по разработке экспериментальных образцов текстильных и кожевенных материалов обладающих повышенными показателями качества за счет применения наномодифицирования коллоидным раствором наночастиц серебра и плазменной технологии, а также обобщению и оценке полученных результатов исследований.

В ходе выполнения проекта по Соглашению о предоставлении субсидии от 5 июня 2014 г. № 14.577.21.0019 с Минобрнауки России в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» на этапе № 5 в период с "01" июля 2016г. по "31" декабря 2016г. проводились следующие виды работ:

Работы, выполненные по бюджету:

по п.1 Проведены исследовательские испытания экспериментальных образцов наномодифицированных материалов.

по п. 2 Разработан лабораторный  технологический  регламент получения наномодифицированных натуральных текстильных и кожевенных материалов.

по п. 3 Проведено обобщение и оценка полученных результатов.

по п. 4 Проведена технико-экономическая оценка рыночного потенциала результатов ПНИ.

по п. 5 Разработан проект технического задания на проведение  ОТР.

по п. 6 Разработаны проекты технических условий на одежду и обувь специального назначения с использованием  наноструктурированных и наномодифицированных натуральных текстильных и кожевенных материалов.

по п. 7 Разработаны инструкции по эксплуатации одежды и обуви специального назначения с использованием  наноструктурированных и наномодифицированных натуральных текстильных и кожевенных материалов.

Работы, выполненные по внебюджету:

по п.  8 "Участие в мероприятиях, направленных на освещение и популяризацию промежуточных и окончательных результатов ПНИ (конференции, семинары, симпозиумы, выставки и т.п., в том числе, международные)" и Приложение  Ж  "Отчет об участии в мероприятиях" промежуточного отчета о ПНИ за 5-й этап.

по п.  9 "Изготовление и проведение испытаний опытных образцов обуви специального назначения из разрабатываемых материалов" и Приложение  И   "Протоколы испытаний опытных образцов обуви из разрабатываемых материалов специального назначения" промежуточного отчета о ПНИ за 5-й этап.

по п. 10 "Оценка опытных образцов одежды и обуви специального назначения из разрабатываемых материалов по показателям стандартизации и унификации".

по п.  11 "Проведение маркетинговых исследований с целью изучения перспектив коммерциализации РИД, полученных при выполнении ПНИ" и Приложение  К  "Отчет о маркетинговых исследованиях"  промежуточного отчета о ПНИ за 5-й этап.

по п.  12 "Материально-техническое обеспечение выполнения работ" и  Приложение  Л  "Комплект документов по материально-техническому обеспечению выполнения работ" промежуточного отчета о ПНИ за 5-й этап.

При этом были получены следующие результаты:

В качестве объектов изготовления экспериментальных образцов наномодифицированных текстильных материалов,  выбраны ткани после технологического процесса крашения и отделки в ООО «Чайковская текстильная компания»,  ООО ТД «Башкирский текстильный комбинат» и  ООО «Ткани специального назначения»; экспериментальные образцы кожевенных материалов разработаны на базе предприятия Индустриального партнера  ООО "ТАМИР" .

Целью  исследовательских испытаний  наномодифицированных экспериментальных образцов текстильных и кожевенных материалов являлась проверка  их работоспособности, обеспечивающих  комплекс повышенных гидрофобных, гигиенических, физико-механических и защитных свойств в различных условиях эксплуатации. Для этого обеспечили изготовление экспериментальных образцов текстильных и кожевенных материалов в соответствии с запроектированными оптимальными технологическими процессами их производства. В результате изготовления экспериментальных образцов   разрабатываемых наномодифицированных текстильных и кожевенных материалов получены образцы,  обладающие высокими физико-механическими характеристиками, с устойчивым во времени гидрофобным эффектом лицевой поверхности, с высокими гигиеническими показателями и с повышенной стойкостью к биоразрушению за счет применения коллоидного раствора наночастиц серебра и закрепления их потоком ННТП, где адгезионная прочность расслаивания  доходила  до 120,9 даН; разрывная нагрузка - по основе до 1572 Н и по утку до 1308,5 Н;  относительное разрывное удлинение увеличилось соответственно в зависимости от вида натуральных материалов: в  шерсти  до 60,36%, полульне до 37,72%  в тканях с содержанием хлопка до 25,24%; стойкость к истиранию до 30830 циклов также в зависимости от вида натуральных тканей; жесткость при изгибе соответственно до 1,53Н;  водоупорность до 3,70 кПа; гигроскопичность до 9,4%; стойкость к морской воде до 13,5ч, к нефти до 16,5 ч,  к щелочи 9,5 ч  и к кислоте 5,5 ч.

Изготовлены  экспериментальные образцы наномодифицированных кожевенных материалов, обладающих также комплексом повышенных физико-механических свойств, высокими гигиеническими показателями и  повышенной стойкостью к биоразрушению, где предел прочности при растяжении  достигает до 22,0 МПа;  удлинение при напряжении 10 МПа до 43,4%; устойчивость окраски к трению -5 баллов к сухому трению, - 4 балла к мокрому трению; устойчивость покрытия к многократному изгибу - 5 баллов; соответственно стойкость к истиранию - до 8650 циклов; адгезия покрывной пленки до 150 Н/м  к сухой коже и до 72,1 Н/м  к мокрой коже; массовая доля влаги до 14%; краевой угол смачивания  соответственно до 115 градусов;  паропроницаемость водяных паров до 600 г/м2; гигроскопичность и влагоотдача до 16,0%.

В результате  проведенного ренгенографического фазового анализа и электронно-микроскопического исследования установлено, что выполнены требования к наноструктуре натуральных текстильных и кожевенных материалов, которые имеют следующие показатели:

- натуральная кожа: α-спираль до 1,17 нм;  β-форма  до  0,982 нм; коллаген  до 0,4503 нм; пористость от 37,8 до 41,8% в зависимости от вида кожевенного материала;

- текстильные материалы для специальной одежды с содержанием натуральных волокон имеют:  диаметр нановолокон  в среднем до 19,4 мкм; пористость от 42,0 до 56,0%; размер и распределение частиц по размерам составляет до 23нм; удельную поверхность частиц –10,34 м2/г; среднестатистическое расстояние между частицами (или центрами частиц) – от  500  до 2000 нм в зависимости от вида волокна.

Полученный раствор наночастиц серебра, отвечает следующим требованиям: концентрация по металлу в среднем составляет –12,667 мг/мл,  размер наночастиц серебра в среднем 16,54 нм,  £-потенциал – 44,68 мВ,  содержание стабилизирующих добавок – в среднем 2,0%, что подтверждает полученные экспериментальные исследования на промежуточных  этапах №2- №4.

Результаты сканирования контрольных и наномодифицированных экспериментальных образцов  тканей методом атомно-силовой микроскопии, свидетельствуют о различиях в структуре  поверхности образующих ткани волокон, обусловленных, очевидно, их разной заключительной отделкой и сырьевым составом, определяющей формирование элементов структуры различных морфологий и размеров.  Проведенные исследовательские испытания, показывают необходимость контроля качества поверхности текстильного материала от технологических и других примесей, что позволит эффективно проводить процессы отделочного производства.

На основе проекта лабораторного  технологического регламента разработанного  на этапе №3, разработан лабораторный технологический регламент на получение наномодифицированных натуральных текстильных и кожевенных  материалов с указанием  режимов наномодифицирования текстильных и кожевенных материалов с использованием коллоидного раствора наночастиц серебра и плазменных установок; оптимальной  технологической схемой обработки материалов.

После  проведения всех необходимых исследовательских испытаний полученных экспериментальных образцов наноструктурированных и наномодифицированных  натуральных текстильных и кожевенных материалов, оценили  полноту и качество полученных результатов.

Провели  технико-экономическую  оценку  рыночного потенциала результатов ПНИ, что еще раз подтвердило актуальность  разработанных материалов.  В настоящее время произвести корректное сравнение с аналогами по технико-экономическим показателям не возможно, так как  нет еще ни одного (даже экспериментального) образца, предлагаемого какими-либо иными фирмами, с теми же методами управления микроструктурой текстильных и кожевенных материалов,  аналогичные нашим разработкам, выполненных в рамках ПНИ чтобы получить наноструктурированные и наномодифицированные экспериментальные образцы ткани и кожи с комплексом  высоких физико-механических характеристик, с устойчивым во времени гидрофобным эффектом лицевой поверхности, с высокими гигиеническими показателями, а также с повышенной стойкостью к биоразрушению,  для производства одежды и обуви специального назначения, что  позволяет сделать вывод о высоком рыночном потенциале полученных результатов.

Обобщенная  оценка  имеющегося рыночного потенциала в РФ, показала, что предлагаемые нами разработка по созданию наноструктурированных и наномодифицированных  текстильных и кожевенных  материалы для одежды и обуви специального назначения, будут иметь устойчивый спрос и  могут  быть реализованы в условиях конкуренции.

На основе проведенных экспериментальных исследований выполнения ПНИ на промежуточных этапах №1-№4, разработали проекты технического задания на проведение  опытно-технологических работ (ОТР) по теме «Разработка технологии производства и условий эксплуатации конкурентоспособной продукции производственно-технического назначения из натуральных кожевенных материалов»,  а также дополнительно для текстильных материалов по теме  «Разработка технологии производства и условий эксплуатации конкурентоспособной продукции производственно-технического назначения из натуральных текстильных  материалов», которые    включают  комплекс работ по созданию новых видов  материалов, технологических процессов и технологической документации на них.

С целью правильной эксплуатации предлагаемых  наноструктурированных и наномодифицированных текстильных и кожевенных материалов, предложены  проекты технических условий  и инструкции по эксплуатации  одежды и обуви специального назначения с использованием  разрабатываемых материалов.

С изготовленными экспериментальными образцами наноструктурированных и наномодифицированных текстильных и кожевенных материалов,а также изделий из них,  приняли участие в мероприятиях, направленных на освещение и популяризацию промежуточных результатов ПНИ (конференциях, семинарах, симпозиумах, выставках и т.п., в том числе, международных). Результаты исследований  представлялись на XXIII Международной  специализированной  выставке «Нефть- Газ-Нефтехимия» (г. Казань); промышленной  выставке «ХИМИЯ: Наука. Промышленность. Образование» (г. Екатеринбург);  Международной выставке-конкурсе «БИОИНДУСТРИЯ» (г. Санкт- Петербург);  X Международном биотехнологическом форуме-выставке «РосБиоТех-2016» (г. Москва); IV ежегодной  национальной выставке-форуме  «ВУЗПРОМЭКСПО-2016» ( г. Москва).

Совместно с Индустриальным партнером ООО "Тамир"  приняли участие в  XXIV универсальной многоотраслевой выставке «Неделя Российских товаров» (г. Казань), а также докладывались на Международной  научно-практической конференции молодых специалистов и ученых «Инновационное развитие легкой промышленности» ( г. Казань),  организованной Индустриальным партнером.

На основе применения оптимальных методов обработки, изготовлены и проведены испытания опытных образцов обуви специального назначения из разрабатываемых материалов. Проведена  оценка опытных образцов одежды и обуви специального назначения из разрабатываемых материалов по показателям стандартизации и унификации для выпуска стандартных, унифицированных и оригинальных видов продукции. Оценка  опытных образцов одежды и обуви специального назначения из разрабатываемых материалов показала, что в целях повышения качества продукции и эффективности производства, предлагаемые  модели имеют соответствующий  уровень унификации по сравнению с другими изделиями  специального назначения,  они имеют конструктивное единообразие,  минимально необходимое количества деталей и соответствуют стандартам для защитной спецодежды и  спецобуви.

Проведены маркетинговые исследования с целью изучения перспектив коммерциализации РИД, полученных при выполнении ПНИ, которые показали, что для эффективной коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности необходима обязательная предварительная оценка ожидаемой экономической эффективности и рисков инновационного проекта.

- Выполнено материально-техническое обеспечение выполнения работ. Приобретены  расходные материалы за счет средств Индустриального партнера ООО "Тамир", для изготовления и проведения исследовательских испытаний наномодифицированной кожи, которые затем применяли и для производства опытных образцов обуви специального назначения.

Таким образом, содержание отчётной документации соответствует условиям Соглашения о предоставлении субсидии, а также Техническому заданию и Плану-графику исполнения обязательств, все поставленные перед ПНИ цели и задачи исследований  на заключительном этапе достигнуты и выполнены в полном объеме. По результатам исследований и разработок выпущены публикации в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus, что подтверждается документами о достижении показателей результативности.

Практическая значимость проекта состоит в том, что разработанные в рамках данного проекта результаты,  могут лечь в основу производства  новых натуральных материалов легкой промышленности без применения температурной и химической активации для обеспечения рынка потребителей новым поколением одежды и обуви специального назначения, отличающиеся повышенными физико-механическими, эксплуатационными, гигиеническими и антибактериальными свойствами.

Решение данной задачи  необходимо осуществлять за счет разработанных  методов управления микроструктурой натуральных материалов легкой промышленности, основанных на использовании методов поверхностной или объемной модификации текстильных и кожевенных  материалов для производства изделий специального назначения для отраслей экономики Российской Федерации (энергетического, строительного, нефтехимического и оборонно-промышленного комплекса).

Основные сведения о ходе выполнения ПНИ представлены на официальном сайте http://www.kstu.ru/article.jsp?id_e=61395 Получателя субсидии ФГБОУ ВО "КНИТУ"  в разделе "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса".

На завершающем  этапе выполнения проекта провели технико-экономическую оценку эффективности внедрения  полученных результатов прикладного научного исследования, которая позволила  установить общую  себестоимость производства одежды и обуви специального назначения из наноструктурированных и наномодифицированных натуральных текстильных и кожевенных материалов в 2017-2020 гг., что составило  560 212 тыс. рублей, выручка – 701 650 тыс. рублей, чистая прибыль 76 691 тыс. рублей.

При этом итоговая рыночная стоимость одежды специального назначения из наноструктурированных и наномодифицированных текстильных материалов, основанная на оценке их рыночного потенциала, составляет 1700 рублей  в ценах 2016 года, обуви специального назначения из наноструктурированных и наномодифицированных кожевенных материалов составляет 2000 рублей  и срок реализации продукта составляет 3,51 года.

Таким образом, изготовленные экспериментальные образцы наноструктурированных и наномодифицированных текстильных и кожевенных материалов для одежды и обуви специального назначения, созданные технические решения, обладают новизной и эффективностью, и не имеют зарубежных аналогов. Поэтому они конкурентоспособны по сравнению с существующими отечественными аналогами.